## Slide 1: ОЭКМ в волноводных структурах

## Slide 2: Постановка задачи
Центральный слой - ЖИГ толщиной d
k лежит в плоскости xz
Две СК: лабораторная (xyz) и кристаллическая

## Slide 3: ОЭКМ

## Slide 5: Волноводные моды
ТЕ
ТМ

## Slide 6: Идея для эксперимента
Определение ориентации кристаллографических осей образца Mlevy 3-2
Нормальное падение
Снимаем зависимость амплитуды прецессии от угла
  Выставляем длину волны и поляризацию на резонанс
  Проводим измерения
  Синхронно поворачиваем образец поляризацию
Определяем угол численно моделируя эксперимент

## Slide 7: Выбор решетки для измерений
Выбор пал на P=350 W=200
Почему именно эта решетка:
Длины волн для возбуждения мод достаточно сильно разнесены (ТМ ~ 700 nm, TE ~ 730 nm)
Четкие резонансы
При пробировании в TM поляризации достаточно низкое поглощение (скорее всего будут меньше шумы)

## Slide 8: Моделирование решетки
Угол падения 0 градусов
Угол падения 5 градусов

## Slide 9: Численные расчеты
Расчеты показали, что различия в форме зависимостей между ТЕ и ТМ нет, поэтому можно мерять только для одной поляризации.
Предпочтительнее мерять в ТЕ, поскольку согласно расчетам должен быть больший сигнал

## Slide 10: Вычитание сигналов при +Н и -Н

## Slide 11: Вычитание сигналов при +Н и -Н

## Slide 12: Восстановление ориентации кристаллической решетки

## Slide 13
Поляризация 0 градусов
11

## Slide 14
Поляризация 45 градусов
Notes: Но для 45 получился торк знакопостоянный, что вроде не верно исходя из эксперимента, но положение максимума при том же сдвиге совпадает

## Slide 15: Определение оси по поляризационным измерениям
Notes: По поляризации из имеющихся измерений получить угол не удалось
30=10 80=60

## Slide 16: ОЭКМ на волноводных модах разного порядка
Дисперсионные кривые
Симметричный волновод: n1=n3=2
Асимметричный волновод: n1=1 n3=2
n2 = sqrt(5,5)
Толщина 300 нм

## Slide 17: ОЭКМ на волноводных модах разного порядка
Распределение Torque_z вдоль оси z
Notes: Само распределение торка определяется чисто распределением поля в образце
Вращение фи приводит к исзменению величины торка, соотношения между модами не меняются, кроме того есть определенные углы на которых обращается в 0
Вращение пси приводит к изменению величины и знаков (до 5 градусов), почему-то у ТМ мод получается слабее торк чем у ТЕ (возможно какие-то еще ошибки где-то закрались, нормировка полей вроде ок)